------------------------------------------------------

Описание конструкции фундамента

1. Фундамент ветрогенератора разрабатывается  согласно следующим данным:  Основная масса конструкции ветрогенератора: 500 кг, Высота мачты =< 15 м.

2. Фундамент ветрогенератора требует основу имеющую несущую способность 120 кПа; Дренажный слой глины обрабатывается для того чтобы стать несущим слоем. Так же подходит слой из слабых каменных пород или твердых каменных пород (горный термин, примечание Тенисон А.А).

3. Пропорция бетона:

Цемент 		Гравий	 	Песок	Вода

с10  1(325# цемент)	2,45		1,64	0,6(весовой пропорции)

С20  1(425# цемент)     2,55		1,70	0,6(весовой пропорции)

4. Погруженный в бетон метал, должен быть тщательно обработан от ржавчины. Обработка от ржавчины - класса St2, пастообразное грунтовочное анти коррозийного покрытие "материал: свинцовый сурик - Red Lead" (состоящий в основе масленых антикоррозийных красок, алкидных или фенольных). Грунтовка на поверхность наносится дважды. Затем дважды распыляется красная алкидная краска в целях  пожарной безопасности.